Objekt:	
Sockelabdichtung im Neubau_Detail 1.3_einschaliges Mauerwerk mit WDVS_unterkellert_ mit Kellerabdichtung
,  

	

	
	
Wir weisen darauf hin, dass diese Leistungsbeschreibung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat,da dies eine eingehende Untersuchung des Objektes voraussetzt. Sollten sich Sachverhalte ergeben, die weitere oder andere Arbeiten erforderlich machen, sind diese durch den, der diese Leistungsbeschreibung verwendet, zu berücksichtigen.	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Positionen	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

0		Vorbemerkungen                                                          			
		Rechtliche Hinweise			
		Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtig worden. Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbaustieine sind von einem sachkundigen Planer nach der Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegenheiten vor Ort durchzuführen sowie anderweitige besonderer Bestimmungen oder Vorschirften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

					

		Die DIN 18195, Ausgabe 11-2011, regelt die Einbausituationen von nicht wasserdichten Bauteilen für die Wasserbeanspruchungen: 

-     Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser 
-     nichtdrückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen 
-     aufstauendes Sickerwasser und von außen drückendes Wasser 

Im  Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine Weiterentwicklung der  Abdichtungsstoffe und der Ausführungstechniken festzustellen, dem die Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. Gemäß der Vergabe-  und  Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) - Abdichtungsarbeiten können nach  Punkt  0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV geregelt werden. Abweichungen von Produkten und Anwendung sind 
-     eindeutig und 
-     im Einzelnen  
in der Leistungsbeschreibung aufzuführen. 
Die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung beschriebenen Ausführung ist gemäß den VOB Teil C gesondert mit dem Bauherren zu vereinbaren.			

					
		Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine Anregung für einen detailliert zu erstellenden Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden. Eine Projektberatung ist gesondert über einen schriftlichen Auftrag zu initiieren. Hierzu empfehlen wir den Remmers Planerservices (Tel.: 0 54 32-83-156) oder ein anderes unabhängiges, anerkanntes Büro.			

1		Kellerabdichtung Neubau, reaktivabbindend                                                       			
1.1		Kanten und Außenecken fasen/brechen			
		Kanten und Außenecken mit geeignetem Gerät 
ca. 10 mm tief anfasen/brechen. 			
		___________m   	___________	___________	

1.2		Abzudichtende Flächen reinigen			
		Reinigen der abzudichtenden Flächen. 
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate entfernen. 
TragfähigenUntergrund herzustellen. 			
		___________m²  	___________	___________	

1.3		Fehlstellen verschließen			
		Fehlstellen wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit
Haftschlämme und wasserdichtem, 
sulfatbeständigem Mörtel verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Dichtspachtel <0426>
Verbrauch ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²			
		___________Stk	___________	___________	

	***	Alternativposition			
1.4		Fehlstellen verschließen, reaktivabbindend 			
		Fehlstellen, wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit einem 
Mörtel aus flexibler, polymermodifzierter 
Dickbeschichtung (FPD) mit Quarsand-
verschnitt  (MV: 1:1)  verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 2,8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers Selectmix 25 <4047>
Verbrauch ca. 6,7 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

	***	Bedarfsposition			
1.5		Bewegungs- und Trennfugen mit Fugenband 200 mm 
abdichten, reaktivabbindend			
		Bewegungs- und Trennfugen im Wandbereich 
mit thermoplatischem Elastomer beschichtetem 
Polyester-Gewirke abdichten. 
Beidseitig, > 15 cm entlagen der Fugen 
Untergrund mit lösemittelfreiem, verfestigendem 
Verkieselungskonzentrat (MV 1:1 mit Wasser) 
grundieren und eine Schlämmlage aus 2-komp, flexibler,
polymeremodifizierte Dickbeschichtung (FPD) auftragen.
Gewebe des Fugenbandes satt einbetten.
Mit nachfolgender Flächenabdichtung  aus 
flexibler, polymeremodifizierte Dickbeschichtung 
(FPD) den Gewebebereich deckend 
überarbeiten. 
 
Anforderungen an Fugenband:
Dicke ca. 1,2 mm
Reißdehnung längs 34%  quer 138%
Materialgewicht 128 g/m

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Fugenband B 200 <4813>
Verbrauch ca. 1,10  m/m
Remmers Kiesol <1810>
Verbrauch ca. 0,05 kg/m
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014> 
Verbrauch ca. 0,80 kg/m
Remmers Fugenbandkleber <4814> 

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

	***	Bedarfsposition			
1.6		Rohrdurchführungen eindichten, reaktivabbindend 			
		Rohrdurchführungen umlaufend kehlenförmig, 
mit 2-komp., flexibler, polymermodifizierter 
Dickbeschichtung (FPD), Rissüberbrückung > 2mm,
abdichten. Abdichtung > 50 mm auf
das vorab gereinigt und mit 
Sandpapier aufgerauhte, führen.

Empfohlenes Fabrikat
Remmers Multi-Baudicht 2K
Verbrauch: ca. 0,3 kg bei 3 mm Schichtdicke
Rohrdurchmesser DN 100

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

	***	Alternativposition			
1.7		Rohrdurchführung eindichten 			
		Rohrdurchführung mit Rohrflansch aus Polypropylen gemäß 
den Verarbeitungsrichtlinien eindichten. 

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Rohrflansch <4349; 4350; 4351> 
Verbrauch 1 St. pro Rohrdurchfühung			
		___________	___________	nur Einh.-Preis	

1.8		Dichtungskehle mit Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss
			
		Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss, 
von 15 cm unter OK Sohle bis zur zweiten
Lagerfuge, mind. jedoch 20 cm über die Sohle hoch ausführen.
Untergrund mit lösemittelfreiem, verfestigendem 
Verkieselungskonzentrat (MV 1:1 mit Wasser) 
grundieren und innerhalb der Reaktionszeit der
Grundierung starre, zementgebundene Dichtungsschlämme 
auftragen. Dichtungskehle aus wasserdichtem,  
sulfatbeständigem Mörtel mit einer Schenkellänge 
von ca. 5 cm frisch in frisch in die Dichtschlämme einbringen.

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Kiesol <1810>
Verbrauch ca.  0,1 kg/m²
Remmers Dichtschlämme <0405> 
Verbrauch ca. 1,6 kg/m² 
Remmers Dichtspachtel <0426>
Verbrauch ca. 1,7 kg/m 			
		___________m   	___________	___________	

1.9		Abzudichtende Flächen reinigen			
		Grundieren der abzudichtenden Flächen
mit lösemittelfreiem, verfestigendem 
Verkieselungskonzentrat (MV 1:1 in Wasser). 
Pfützenbildungen sind zu vermeiden. 

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Kiesol <1810> 
Verbrauch ca. 0,10 kg/m² 			
		___________m²  	___________	___________	

1.10		Kratzspachtelung / Porenverschluss			
		Fehlstellen und Poren < 5 mm  mittels 
Kratzspachtelung aus flexibler, 
polymermodifzierter Dickbeschichtung (FPD),
Rissüberbrückung > 2 mm, bis 
definierte OK Kellerabdichtung
verschließen. 

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 0,80 kg/m²			
		___________m²  	___________	___________	

1.11		Abdichtung gegen aufstauendes und 
drückendes Wasser, reaktivabbindend			
		Abdichtung gegen aufstauendes 
und drückendes Wasser aus einer 
2-komp., flexiblen, 
polymermodifizierten Dickbeschichtung
(FPD) herstellen. Rissüberbrückung > 2 mm, 
bis 1 bar druckwasserdicht nach 18 Std. 
(bei 5°C und 90% r.F.), Abdichtung auf 
die getrocknete Kratzspachtelung von Stirnseite 
Sohle bis definierte OK Kellerabdichtung
in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Mindesttrockenschichtdicke > 3 mm
 
Empfohlenes Fabriakt:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca.3,7 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke 			
		___________m²  	___________	___________	

	***	Alternativposition			
1.12		Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser, 
reaktivabbindend 			
		Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht staudendes 
Sickerwasser aus einer 2-komp., flexiblen, 
polymermodifizierten Dickbeschichtung (FPD) herstellen.
Produktdaten: Rissüberbrückung > 2mm, bis 1 bar
druckwasserdicht nach 18 Std. (5°C und 90% r.F.) ,
Abdichtung auf die getrocknete Kratzspachtel
von Stirnseite Sohle bis definierte
OK Kellerabdichtung in zwei 
Arbeitsgängen aufbringen. 
Mindesttrockenschichtdicke > 2mm
 
Empfohlenes Fabriakt:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca.2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

1.13		Perimeterdämmung verkleben			
		Perimeterdämmung aus extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum d = ______ mm
nach ausreichender Durchtrocknung
der Flächenabdichtung mit 2-komp., flexibler,
polymermodifzierter Dickbeschichtung, (FPD), 
Drucktrocknungszeit ca. 18 Std.
(bei 5°C / 90% r.F.), vollflächig verkleben.
Dämmung 30 cm unterhalb definierter OK
Kellerabdichtung enden lassen.
 
Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K 
Verbrauch ca. 1,5 kg/m²  			
		___________m²  	___________	___________	

	***	Bedarfsposition			
1.14		Dränanlage nach DIN 4095 einbauen			
		Einbau einer Dränanlage bei wenig durch- 
lässigem Boden.
Ausführung sowie Baustoffe der Drän- 
schichten, Dränleitungen und Kontroll- 
einrichtungen nach DIN 4095. 			
		___________	___________	nur Einh.-Preis	

1.15		Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen 
			
		Verrottungs- und wurzelfeste, trinkwassergeeignete, 3-lagige
Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 4095 und DIN 18195 Teil 10 mit zusätz- 
licher Lastverteilungsschicht und Filtervlies nach voll- 
ständiger Durchtrocknung der Abdichtung anbauen.
Drän- und Anfüllschutzbahn bis definierte 
Oberkante Kellerabdichtung führen.
Verarbeitungsrichtlinien des 
Herstelles einhalten.

Anforderung an Drän.- und Anfüllschutz 
Druckfestigkeit ca. 350 kN/m²
Dränkapazität ca. 2,4 l/s m
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des
Vlieses ca. 1 x 10-³ m/s
 
Empfohlenes Fabrikat: 
Remmers DS-Systemschutz <0823>
Verbrauch 1,05 m²/m²  
			
		___________m²  	___________	___________	

1.16		Arbeitsraum verfüllen 			
		Arbeitsgraben nach Abschluss der Abdichtungs-
arbeiten mit geeignetem Verfüllgut verfüllen und 
lagenweise verdichten.

Tiefe ____ m 
Breite ____ m			
		___________m³	___________	___________	

2		Querschnittsabdichtung, reaktivabbindend			
2.1		Abzudichtende Flächen reinigen			
		Reinigen der abzudichtenden Flächen.
Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate entfernen
Tragfähigen Untergrund herstellen.			
		___________m²	___________	___________	

	***	Bedarfsposition			
2.2		Fehlstellen verschließen			
		Fehlstellen größer 5 mm, wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit einem 
wasserdichtem, sulfatbeständigem 
Mörtel verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Dichtspachtel <0426>
Verbrauch ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²			
		___________	___________	nur Einh.-Preis	

	***	Alternativposition			
2.3		Fehlstellen verschließen, reaktivabbindend 			
		Fehlstellen, wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit einem 
Mörtel aus flexibler, polymermodifzierter 
Dickbeschichtung (FPD) mit Quarsand-
verschnitt  (MV: 1:1)  verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 2,8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers Selectmix 25 <4047>
Verbrauch ca. 6,7 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

2.4		Abzudichtende Flächen grundieren			
		Grundierung aus lösemittelfreiem, 
verfestigendem Verkieselungskonzentrat
(MV 1:1 in Wasser) im Wandaufstandsbereich 
mit ca. 50 mm seitlichen Überstand, auf 
den Betonuntergrund auftragen.
Pfützenbildungen sind zu vermeiden. 

Empfohlenes Fabrikat
Remmers Kiesol <1810> 
Verbrauch ca. 0,10 kg/m² 			
		___________m²	___________	___________	

2.5		Querschnittsabdichtung auftragen			
		Querschnittsabdichtung aus 
2.-komp., gummigranulatgefüllter, flexibler, 
polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD) 
herstellen. Rissüberbrückung > 2 mm, bis 1 bar
druckwasserdicht nach 18 Std. (5°C und 90% r.F.).
Abdichtung im Schlämmverfahren auf den
vorbereiteten Untergrund
in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm
 
Empfohlenes Fabriakt:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca.2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 			
		___________m²	___________	___________	

2.6		Haftbrücke im Wandaufstandsbereich herstellen			
		Nach ausreichender Trocknung der 
Abdichtung weitere Schlämmlage 
aus 2.-komp., flexibler, 
polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD)
auftragen und feuergetrockneten Quarzsand,
Korngröße ca. 0,2 - 2,0 mm, in die frische 
Schlämmlage einwerfen.

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 1,2 kg/m² 
Remmers Selectmix 25 <4047>
Verbrauch ca. 2,0 kg/m²

		___________m²	___________	___________	

2.7		Aufgehende Wand aufmauern			
		Aufgehende Wand nach ausreichender
Trocknung der Haftbrücke aufmauern.			
		___________m	___________	___________	

3		Sockelabdichtung Neubau, reaktivabbindend                                                     			
3.1		Kanten und Außenecken fasen/brechen			
		Kanten und Außenecken mit geeignetem Gerät 
ca. 10 mm tief anfasen/brechen. 			
		___________m   	___________	___________	

3.2		Abzudichtende Flächen reinigen			
		Reinigen der abzudichtenden Flächen. 
Zementleim, Staub, Mörtelreste und 
Grate entfernen. Tragfähigen Untergrund 
herstellen.			
		___________m²  	___________	___________	

3.3		Fehlstellen verschließen			
		Fehlstellen wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit
Haftschlämme und wasserdichtem, 
sulfatbeständigem Mörtel verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Dichtspachtel <0426>
Verbrauch ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²			
		___________Stk	___________	___________	

	***	Alternativposition			
3.4		Fehlstellen verschließen, reaktivabbindend 			
		Fehlstellen, wie offene Fugen,
Mörteltaschen oder Ausbrüche mit einem 
Mörtel aus flexibler, polymermodifzierter 
Dickbeschichtung (FPD) mit Quarsand-
verschnitt  (MV: 1:1)  verschließen.

Empfohlendes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 2,8 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
Remmers Selectmix 25 <4047>
Verbrauch ca. 6,7 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Fehlstellen < 100 cm²

		___________	___________	nur Einh.-Preis	

3.5		Abzudichtende Flächen grundieren			
		Grundieren der abzudichtenden, mineralischen 
Flächen mit lösemittelfreiem, verfestigendem 
Verkieselungskonzentrat (MV 1:1 in Wasser). 

Empfohlenes Fabrikat
Remmers Kiesol <1810> 
Verbrauch ca. 0,10 kg/m²			
		___________m²  	___________	___________	

3.6		Sockelabdichtung 			
		Sockelabdichtung mit 
2-komp., flexibler, 
polymermodifizierter Dickbeschichtung (FPD),
Rissüberbrückung > 2 mm, bis 1 bar
druckwasserdicht nach 18 Std. (5°C und 90% r.F.),
herstellen. Abdichtung in zwei Arbeitsgängen, 20 cm 
überlappend auf die erdberührte 
Bauwerksabdichtung bis mind. 30 cm 
über OK Gelände, aufbringen. 
Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm
 
Empfohlenes Fabriakt:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014>
Verbrauch ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 

		___________m²  	___________	___________	

3.7		Perimeter- / Sockeldämmung verkleben			
		Perimeterdämmung aus extrudiertem
Polystyrol-Hartschaum d = ______ mm 
nach ausreichender Durchtrocknung
der Flächenabdichtung mit 2-komp., 
flexibler, polymermodifzierter
Dickbeschichtung, (FPD), Drucktrocknungszeit
ca. 18 Std. (bei 5°C / 90% r.F.) vollflächig 
verkleben. Dämmung von 30 cm unterhalb
definierter OK Kellerabdichtung bis 
> 30 cm über OK Gelände führen.
 
Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K 
Verbrauch ca. 1,5 kg/m²  			
		___________m²  	___________	___________	

4		Sockelputz			
4.1		Armierungsschicht für Sockelputz			
		Armierungsschicht aus hochvergütetem,
wasser-, wetter-, und frostbeständig,
mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel,
in einer Schichtdicke von 3 - 4 mm auf 
die Sockeldämmung, von
h= ____ cm unter OK Gelände bis 
min. 30 cm über OK Gelände, 
aufziehen und frisch durchkämmen. 
Dauerelastisches, verrottungsfestes 
Armierungsgewebe, Flächengewicht 55 g/m²
bei 5x5 mm Maschenweite,  mindestens 10 cm 
überlappend falten- und blasenfrei einlegen.

Anforderungen an Armierungsmörtel
Größtkorn: 0,5 mm 
Druckfestigkeit: > 5 N/mm² 
w-Wert: < 0,2 kg/(m²*h0,5) 
sd-Wert: < 0,5  m 

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Verbundmörtel <0517> 
Verbrauch ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke
Remmers Armierungsgewebe 5/100 <3880>
Verbrauch 1,1 m²/m²

		___________m²	___________	___________	

4.2		Sockel-Oberputz			
		Sockel-Oberputz mit hochvergütetem,
wasser-, wetter-, und frostbeständig,
mineralischen Klebe- und Reparaturmörtel,
in einer Schichtdicke von 2-3 mm auf die
Armierungsschicht auftragen.
Oberfläche glätten.
 
Anforderungen an Klebe- und Reparaturmörtel:
schnellwasserbindend, nach 2 Stunden beschicht-
und streichbar 
Größtkorn:0,5 mm,
Druckfestigkeit: > 5 N/mm²,
w-Wert: < 0,2 kg/(m²*h0,5), 
sd-Wert:< 0,5 m, 
 
Empfohlenes Fabrikat
Remmers Verbundmörtel S <0519> 
Verbrauch ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke

		___________m²  	___________	___________	

4.3		Sockelputzabdichtung 			
		Sockelputzabdichtung im erdberührten
Bereich aus 2-komp., flexibler, polymermodifizierter 
Dickbesichtungen (FPD), UV-beständig, 
Durchtrocknungszeit ca. 18 Std. (bei 5°C / 90% r.F),
in zwei Arbeitsgängen, aufbringen. 
Abdichtung von > 50 mm über
Gelände bis min. 50 mm über die 
untere Putzkante führen.
Mindesttrockenschichtdicke > 2mm

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Multi-Baudicht 2K <3014> 
Verbrauch ca. 2,5 kg/m² bei 2mm Trockenschichtdicke			
		___________m²  	___________	___________	

4.4		Oberflächenbeschichtung Sockelputz			
		Sockelputz einschließlich der 
Putzabdichtung oberhalb Gelände
mit wasserabweisender, CO2-bremsender 
Schutzbeschichtung auf Reinacrylatbasis 
beschichten. Je nach Untergrund-
beschaffenheit Applikation mehrmals 
wiederholen.

Anforderungen an Schutzbeschichtung:
Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd < 0,3 m
CO2-Durchlässigkeit: Sd > 252 m
Wasseraufnahmekoeffizient: 
w< 0,1 kg/(m²*h0,5)
Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Empfohlenes Fabrikat:
Remmers Betonacryl <6500>
Verbrauch ca. 200 ml/m² pro Anstrich			
		___________m²	___________	___________	

4.5		Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen 
			
		Verrottungs- und wurzelfeste, trinkwassergeeignete, 3-lagige
Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
DIN 4095 und DIN 18195 Teil 10 mit zusätz- 
licher Lastverteilungsschicht und Filtervlies nach voll- 
ständiger Durchtrocknung der Abdichtung anbauen.
Drän- und Anfüllschutzbahn von 30 cm unterhalb
definierter OK Kellerabdichtung bis 
OK Gelände führen.
Verarbeitungsrichtlinien des 
Herstelles einhalten.

Anforderung an Drän.- und Anfüllschutz 
Druckfestigkeit ca. 350 kN/m²
Dränkapazität ca. 2,4 l/s m
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert des
Vlieses ca. 1 x 10-³ m/s
 
Empfohlenes Fabrikat: 
Remmers DS-Systemschutz <0823>
Verbrauch 1,05 m²/m²  
Remmers DS-Clip <0818>
Verbrauch 4 St/m
Remmers DS-Abschlussleiste <0819>
Verbrauch 0,5 Stk./m			
		___________m²  	___________	___________	

4.6		Arbeitsraum verfüllen 			
		Arbeitsgraben nach Abschluss der Abdichtungs-
arbeiten mit geeignetem Verfüllgut verfüllen und 
lagenweise verdichten.

Tiefe ____ m 
Breite ____ m			
		___________m³	___________	___________